# ICS

# H

中华人民共和国国家标准

# GB/T××××.× —201×

活性炭吸附金容量及速率的测定

# Determination of gold adsorption capacity and rate of activated carbon

(征求意见稿)

201×-××-××发布                            201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前  言

本标准为最新制订的标准。

本标准按照GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国黄金协会提出。

本标准由全国黄金标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：紫金矿业集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：长春黄金研究院、厦门紫金矿冶技术有限公司、北京矿冶研究总院，山东国大黄金股份有限公司、灵宝黄金有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

活性炭吸附金容量及速率的测定

1  范围

本方法规定了湿法提金工艺中所用椰壳活性炭吸附金容量及速率的测定方法。

本方法适用于湿法提金工艺中所用椰壳活性炭吸附金容量及速率的测定。

2  术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

Freundlich吸附等温线  Freundlich adsorption isotherm

在恒定温度下，单位质量吸附剂所吸附组分的量与该组分的平衡浓度的关系曲线，符合Freundlich吸附方程：

或

式中，Q为吸附平衡时单位质量吸附剂所吸附组分的量；

C为吸附平衡时被吸附组分的浓度；

K，n为常数。

2.2

吸附容量  Adsorption capacity

在一定温度、浓度或压力下，单位质量吸附剂对一流体或流体混合物中给定成分的吸附量。本标准中，活性炭吸附金容量指在吸附平衡时金浓度为1.0 μg/mL单位质量活性炭所吸附金的量。

2.3

吸附速率  Adsorption rate

在一定温度、浓度或压力下，单位质量吸附剂在单位时间内所吸附组分的量。本标准中，活性炭吸附金速率指在金浓度为10.0 μg/mL的溶液中单位质量活性炭吸附60 min所吸附金的量。

3  吸附金容量的测定

3.1  方法提要

在恒温条件下，试料在一定浓度的含金溶液中达到吸附平衡后，用原子吸收光谱仪测定吸附余液中金浓度，绘制Freundlich吸附等温线，计算得到活性炭吸附金容量。

3.2  试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯的试剂和去离子水或相当纯度的水。

3.2.1  纯金：海绵金，质量分数≥99.99％。

3.2.2  氰化钠：化学纯。剧毒，使用时做好安全措施。

3.2.3  氢氧化钠。

3.2.4  盐酸：ρ=1.19 g/mL。

3.2.5  硝酸：ρ=1.42 g/mL。

3.2.6  盐酸（1+1）。

3.2.7  王水（1+1）。

3.2.8  过氧化氢。

3.2.9  氢氧化钠溶液（pH 11~12）：称取0.15 g氢氧化钠（3.2.3）置于2000 mL烧杯中，加入1000 mL水，使溶解完全。

3.2.10  氰化钠溶液（110 g/L）：称取5.5 g氰化钠（3.2.2），加入50 mL氢氧化钠溶液（3.2.9），搅拌溶解。

3.2.11  氰化钠溶液（0.55 g/L）：称取0.55 g氰化钠（3.2.2），加入1000 mL氢氧化钠溶液（3.2.9），搅拌溶解。

3.2.12  吸附溶液(100 μg/mL)：称取0.1000 g纯金（3.2.1）于50 mL烧杯中，加入2 mL氰化钠溶液（3.2.10），加入5~10 mL氢氧化钠溶液（3.2.9），置于磁力搅拌器上，在搅拌及低温加热条件下缓慢地逐滴加入过氧化氢（3.2.8）约0.5 mL，使金完全溶解。移入1000 mL容量瓶中，用氢氧化钠溶液（3.2.9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg金。

3.2.13  金标准贮备溶液(100 μg/mL)：配制步骤同3.2.12。

3.3   仪器和设备

3.3.1  电热恒温鼓风干燥箱。

3.3.2  分析天平：感量0.0001 g。

3.3.3  恒温振荡器：温度4 ℃~60 ℃、转速30 r/min ~250 r/min。

3.3.4  一次性注射器。

3.3.5  针头式过滤器：孔径0.45μm，水系膜。

3.3.6  原子吸收光谱仪，附金空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

—特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，金的特征浓度应不大于0.078μg/mL；

—精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

—工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.8。

3.4  试样

3.4.1  样品粒度应不大于0.074 mm。

3.4.2  将样品置于称量瓶中，在100 ℃～105 ℃烘干1 h后，置于干燥器中冷却至室温。

3.5  测定步骤

3.5.1  分别移取150.00 mL吸附溶液（3.2.12）于一组250 mL锥形瓶中。

3.5.2  分别快速称取0.1 g、0.2 g、0.5 g、0.75 g、1.0 g试样于锥形瓶（3.5.1）中，精确至0.0001g，摇动使试样完全浸泡于吸附溶液中，密封瓶口。置于恒温振荡器上（3.3.3），调节振荡器转速至200 r/min，控制温度为30℃±1℃，持续振荡16 h。

注：可根据活性炭吸附金的能力适当调整试样量。

3.5.3  逐一取出锥形瓶，用针头式过滤器（3.3.5）过滤吸附后溶液，。

3.5.4  移取5.00 mL滤液（3.5.3）于50 mL烧杯，加入5 mL王水（3.2.7），置于电热板上，加热蒸发至近干。取下稍冷，加入10 mL盐酸（3.2.6），加热使盐类溶解。冷却后将溶液移入100 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.5  于原子吸收光谱仪在波长242.8 nm处，使用空气-乙炔火焰，以“零”浓度溶液调零，测量试液（3.5.4）的吸光度，从工作曲线上查出试液中相应金的浓度。

3.5.6  工作曲线绘制

分别移取0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL金标准贮备溶液(3.2.13)于一组50 mL烧杯，加入10 mL氰化钠溶液（3.2.11），用少量水冲洗烧杯内壁。以下按3.5.4步骤操作。在与试液相同测定条件下，以“零”浓度溶液调零，测量系列标准溶液的吸光度。以金的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

3.6  结果计算

3.6.1  吸附溶液中金的浓度

吸附平衡后溶液中金的浓度（）按公式（1）计算：

（1）

式中：——吸附平衡后金浓度，单位为μg/mL；

——自工作曲线上查得试液中金的浓度，单位为μg/mL；

——移取滤液（3.5.3）的体积，单位为mL；

——试液（3.5.4）的体积，单位为mL。

3.6.2  吸附金量

试样吸附金量按公式（2）计算：

（2）

式中：——试样吸附金量，单位为g/kg；

——吸附平衡后溶液中金的浓度，单位为μg/mL；

——吸附溶液（3.5.1）的体积，单位为mL；

——试样质量，单位为g。

3.6.3  吸附金容量

分别对和取对数，以lg为横坐标，lg为纵坐标，绘制Freundlich吸附等温线，拟合Freundlich吸附等温方程：

（3）

根据拟合方程（3），当吸附液平衡浓度为1.0 μg/mL时所对应的值，此值即为试样吸附金容量，单位为g/kg。

所得结果表示至两位小数。拟合方程的相关系数应不小于0.99，试验结果有效。

3.7  精密度

同实验室内，两个平行测定结果的相对标准偏差应不大于12.1%（拟调整为8.6%）；

两个实验室间测定结果的相对标准偏差应不大于14.3%（拟调整为10.2%）。

4  吸附金速率的测定

4.1  方法提要

在恒温条件下，试料在一定浓度的含金溶液中吸附60 min后，用原子吸收光谱仪测定吸附余液中金浓度，计算得到活性炭吸附金速率。

4.2 试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯的试剂和去离子水或相当纯度的水。

4.2.1  纯金：金泥，质量分数≥99.99％。

4.2.2  氰化钠：化学纯。

4.2.3  氢氧化钠。

4.2.4  盐酸：ρ=1.19 g/mL。

4.2.5  硝酸：ρ=1.42 g/mL。

4.2.6  盐酸（1+1）。

4.2.7  王水（1+1）。

4.2.8  过氧化氢：30%。

4.2.9  氢氧化钠溶液（pH 11~12）：称取0.15 g氢氧化钠（3.2.3）于置于2000 mL烧杯中，加入2000 1000 mL水，使溶解完全。

4.2.10  氰化钠溶液（110 g/L）：称取5.5 g氰化钠（4.2.2），加入50 mL的氢氧化钠溶液（4.2.9），搅拌溶解。

4.2.11  氰化钠溶液（0.55 g/L）：称取0.55g氰化钠（4.2.2），加入1000 mL的氢氧化钠溶液（4.2.9），搅拌溶解。

4.2.12  吸附溶液A(100 μg/mL)：称取0.1000 g纯金（4.2.1）于50 mL烧杯，加入5 mL氰化钠溶液（4.2.10），置于磁力搅拌器上，在搅拌及低温加热条件下缓慢地逐滴加入30%加入过氧化氢（4.2.8）约0.5 mL，使金完全溶解。移入1000 mL容量瓶中，用氢氧化钠溶液（4.2.9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg金。

4.2.13  吸附溶液B（10.0 μg/mL）：移取100 mL吸附溶液A至1000 mL容量瓶中，加入1.5 mL氰化钠溶液（4.2.10），用氢氧化钠溶液（4.2.9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 μg金。

4.2.14  金标准贮备液(100 μg/mL)：配置步骤同4.2.12。

4.3  仪器和设备

4.3.1  电热恒温鼓风干燥箱。

4.3.2  分析天平：感量0.0001 g。

4.3.3  恒温振荡器：温度4 ℃~60 ℃、转速30 r/min ~250 r/min。

4.3.4  一次性注射器。

4.3.5  针头式过滤器：孔径0.45 μm，水系膜。

4.3.6  原子吸收光谱仪，附金空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

—特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，金的特征浓度应不大于0.078μg/mL；

—精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％；

—工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.8。

4.4  试样

4.4.1  样品粒度应不大于0.074 mm。

4.4.2  将样品置于称量瓶中，在100℃～105℃烘干1 h后，置于干燥器中冷却至室温。

4.5  测定步骤

4.5.1  移取250.00 mL吸附溶液B（4.2.13）于500 mL锥形瓶中，密封瓶口。将锥形瓶置于恒温振荡器（4.3.3）上，调节转速至200 r/min，控制温度为30℃±1℃，恒温预热30 min。

4.5.2  准确称取0.4000±0.0010 g试样，迅速加入锥形瓶中，摇动使试样完全浸泡与吸附溶液中，密封瓶口。立即置于恒温振荡器（4.3.3）上，调节转速至200 r/min，控制温度为30℃±1℃，振荡60 min。

4.5.3  用针头式过滤器（4.3.5）过滤吸附后溶液。

4.5.4  移取10.00 mL 滤液（4.5.3）于50 mL烧杯，加入5 mL王水（4.2.7），置于电热板上，加热蒸发至近干。取下稍冷，加入5 mL盐酸（4.2.6），加热使盐类溶解。冷却后将溶液移入50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5  于原子吸收光谱仪在波长242.8 nm处，使用空气-乙炔火焰，以“零”浓度溶液调零，测量试液（4.5.4）的吸光度，从工作曲线上查出试液中相应金的浓度。

4.5.6  工作曲线绘制

分别移取0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL金标准贮存溶液（4.2.14）于一组50 mL烧杯，加入10 mL氰化钠溶液（4.2.11），用少量水冲洗烧杯内壁。加入5 mL王水（4.2.7），置于电热板上，加热蒸发至干。取下稍冷，加入10 mL盐酸（4.2.6），加热使盐类溶解。冷却后将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。在与试液相同测定条件下，以“零”浓度溶液调零，测量系列标准溶液的吸光度。以金的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

4.6  结果计算

4.6.1  吸附溶液中金的浓度

吸附后溶液中金的浓度（）按公式（4）计算：

（4）

式中：——吸附后溶液中金的浓度，单位为μg/mL；

——自工作曲线上查得试液中金的浓度，单位为μg/mL；

——移取滤液（4.5.3）的体积，单位为mL；

——试液（4.5.4）的体积，单位为mL。

4.6.2  吸附金速率

试样吸附金速率按公式（5）计算：

（5）

式中：——试样吸附金速率，单位为g/kg；

——吸附后溶液中金的浓度，单位为μg/mL；

——吸附溶液（4.5.1）体积，单位为mL；

——试样质量，单位为g。

所得结果表示至两位小数。

4.7  精密度

同实验室内，两个平行测定结果的相对标准偏差应不大于3.5%；

两个实验室间测定结果的相对标准偏差应不大于5.5%。