附件1：238项行业标准编号、名称、主要内容等一览表
    附件2：1项行业标准修改通知单

附件1

238项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 黄金行业 |
| --- |
| 225 | YS/T 3026-2017 | 粗金 | 本标准规定了粗金的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于含金物料经过冶炼获得的金合金，供精炼用。 |  |  | 2018-01-01 |
| 226 | YS/T 3027.1-2017 | 粗金化学分析方法 第1部分：金量的测定 | 本部分规定了粗金中金含量的分析方法。 本部分适用于粗金产品中金含量的测定。测定范围：20.00%～99.95%。 |  |  | 2018-01-01 |
| 227 | YS/T 3027.2-2017 | 粗金化学分析方法 第2部分：银量的测定 | 本部分规定了粗金中银含量的测定方法。 本部分适用于粗金中银含量的测定。测定范围：0.50%～50.00%。 |  |  | 2018-01-01 |
| 228 | YS/T 3015.5-2017 | 载金炭化学分析方法 第5部分：铅、锌、铋、镉和铬量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了载金炭中铅、锌、铋、镉、铬含量的测定方法。 本标准适用于载金炭中铅、锌、铋、镉、铬含量的测定。测定范围：0.001%～2.0%。 |  |  | 2018-01-01 |
| 229 | YS/T 3015.6-2017 | 载金炭化学分析方法 第6部分：汞量的测定 原子荧光光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了载金炭中汞含量的测定方法。 本标准适用于载金炭中汞含量的测定。测定范围：方法1：0.0005%～0.010%；方法2：0.005%～2.0%。 |  |  | 2018-01-01 |
| 230 | YS/T 3015.7-2017 | 载金炭化学分析方法 第7部分：砷量的测定 原子荧光光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本标准规定了载金炭中砷含量的测定方法。 本标准适用于载金炭中砷含量的测定。测定范围：方法1：0.0005%～0.025%；方法2：0.005%～1.0%。 |  |  | 2018-01-01 |