ICS XXXXXXX

中华人民共和国黄金行业标准

XX/T XXX—XXXX

载金炭化学分析方法

第4部分：铜、铁、钙和镁量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- Methods for chemical analysis of gold-loaded carbon

Part 4: Determination of copper、iron、calcium and magnesium contents

（征求意见稿)

XXXX－XX－XX  发布	XXXX－XX－XX 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前	言

本标准为最新制订的标准。

XX/T XXXX《载金炭化学分析方法》分为 4个部分：

—第  1 部分：水分含量的测定 干燥重量法；

—第  2 部分：铜和铁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

—第  3 部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

—第4 部分：铜、铁、钙和镁量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为YS/T XXXX 的第 4 部分。

本部分由中国黄金协会提出。

本部分由全国黄金标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：紫金矿业集团股份有限公司。

本部分参加起草单位：长春黄金研究院、国家金银及制品质量监督检验中心、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司。

本部分主要起草人：夏珍珠、林翠芳、钟跃汉、刘春华、陈菲菲、陈永红、王 菊、孟宪伟、

刘成祥。

载金炭化学分析方法

第 4 部分：铜、铁、钙和镁量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

1	范围

本部分规定了载金炭中铜、铁、钙和镁含量的测定方法。

本部分适用于载金炭中铜、铁、钙和镁含量的测定。测定范围：铜0.01％～2.0%;铁0.01%～1.0%；钙 0.05%～2.0%；镁 0.01%～0.50%。

2  方法提要

试样经灼烧灰化后，用盐酸、硝酸溶解残渣。在稀王水介质中，于电感耦合等离子体发射光谱仪选定的条件下，测定试液中各元素的质量浓度，按标准曲线法计算铜、铁、钙和镁量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂和符合GB/T 6682的分析实验室用水。

3.1 盐酸(ρ1.19 g/mL)。

3.2 盐酸(1+1)。

3.3 硝酸(ρ1.42 g/mL)。

3.4 王水(盐酸：硝酸=3:1），现用现配。

3.5 王水(1+1）。

3.6 铜标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铜(质量分数≥99.99%)于250 mL烧杯中，加入10 mL水，沿杯壁加入10 mL硝酸(3.3)，盖上表面皿，低温加热至完全溶解，煮沸驱赶氮氧化物。取下冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

3.7 铁标准贮存溶液：称取1.4297 g三氧化二铁（优级纯）于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸(3.2)，盖上表面皿，低温加热至完全溶解，取下冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

3.8 钙标准贮存溶液：称取2.4973 g经105℃～110℃烘干的碳酸钙（基准试剂）于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（3.2）, 盖上表面皿，低温加热至完全溶解，加热煮沸1 min～2 min，取下冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，补加入50 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钙。

3.9 镁标准贮存溶液：称取1.6583 g经800℃灼烧至恒重的氧化镁（基准试剂）于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（3.2）, 盖上表面皿，低温加热至完全溶解，取下冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，补加入50 mL盐酸（3.2）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镁。

3.10 铜、铁、钙和镁混合标准溶液：分别移取25.00 mL铜标准贮存溶液（3.6）、铁标准贮存溶液（3.7）、钙标准贮存溶液（3.8）和镁标准贮存溶液（3.9）于250 mL容量瓶中，加入25 mL王水（3.5），用水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1 mL含100 μg铜、铁、钙和镁。

3.12 氩气（体积分数≥99.99%）。

4  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪。

5	试料

5.1样品粒度应不大于0.074 mm。

5.2 样品应在150 ℃～155 ℃烘干1 h后，置于干燥器中冷却至室温。

6 分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样（5），精确至0.000 1 g。

表1 试样量

| 铜、铁、钙、镁的质量分数/% | 试料量/g | 试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.01～0.1 | 1.0 | 50 |
| >0.1～0.5 | 0.5 | 100 |
| >0.5～2.0 | 0.2 | 100 |

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于干燥的30 mL石英坩埚中，移入马弗炉中，低温缓慢升温至550℃，稍开炉门，在有氧条件下于550℃灼烧1 h～2 h，直至试料（6.1）灰化完全，取出坩埚冷却至室温。

6.4.2 用少量水润湿坩埚中残渣，加入10 mL 盐酸(3.2)，于水浴中加热5 min，取下稍冷，加入5 mL硝酸(3.3)，继续蒸至近干，稍冷，加入10 mL王水（3.5），低温加热使盐类溶解，取下冷却至室温。将溶液按表1移入相应的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

注：试料经盐酸、硝酸分解蒸至近干后，若有黑色残渣，需加入1mL～3 mL高氯酸继续加热至白烟冒尽。

6.4.3于电感耦合等离子体发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，当工作曲线线性r≥0.9998，测量试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，扣除空白值，从工作曲线上确定被测元素的质量浓度。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 工作曲线Ⅰ

分别移取0.00 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、10.00 mL铜、铁、钙和镁混合标准溶液(3.10)于一组 100 mL容量瓶中，加入王水（3.5）使王水浓度为5%，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 工作曲线Ⅱ

分别移取0.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL、50.00 mL铜、铁、钙和镁混合标准溶液(3.10)于一组 100 mL容量瓶中，加入王水（3.5）使王水浓度为5%，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.3 在与试料溶液相同测定条件下，以“零”浓度溶液调零，测量标准溶液中各元素的强度，以被测元素的浓度为横坐标，谱线强度为纵坐标由仪器自动绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式(1)计算铜、铁、钙或镁的质量分数ω,数值以 % 表示：

……………………………(1)

式中：

1—自工作曲线上查得试液中铜、铁、钙和镁的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

—自工作曲线上查得空白试液中铜、铁、钙和镁的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V—试液的体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示至小数点后两位；铜、铁、钙或镁的质量分数小于0.10%时，表示至小数点后三位。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过 5％，重复性限（r）按以下表2 数据采用线性内插法求得：

表 2 重复性限

| ωCu/% | 0.084 | 0.15 | 0.51 | 1.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.010 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| ωFe/% | 0.089 | 0.15 | 0.51 | 1.25 |
| r/% | 0.010 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| ωCa/% | 0.060 | 0.19 | 0.54 | 1.09 |
| r/% | 0.010 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| ωMg/% | 0.053 | 0.21 | 0.60 |  |
| r/% r/% | 0.010 | 0.02 | 0.03 |  |

8.2	再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表 3 再现性限

| ωCu/% | 0.084 | 0.15 | 0.51 | 1.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.015 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| ωFe/% | 0.089 | 0.15 | 0.51 | 1.25 |
| R/% | 0.015 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| ωCa/% | 0.060 | 0.19 | 0.54 | 1.09 |
| R/% | 0.015 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| ωMg/% | 0.053 | 0.21 | 0.60 |  |
| R/% r/% | 0.015 | 0.04 | 0.06 |  |

9 质量控制和保证

应用国家级或行业级标准样品（当两者没有时，也可用自制的控制样品代替），每周或两周验证

一次本标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核，并采取相应的预防措

施。

附 录 A

（资料性附录）

仪器工作条件

电感耦合等离子体发射光谱仪(PerkinElemer Opitima5300DV) 测定载金炭铵中铜、铁、钙和镁含量参照表A1和表A2的仪器工作条件。

表A1 仪器工作参数

| 功率 （W） | 雾化室气流量（L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量 （L/min） | 等离子体流量（L/min） | 辅助气体流量（L/min） | 积分 时间 （s） | 观测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 0.80 | 15 | 0.80 | 15 | 0.2 | 5 | 轴向 |

表A2 元素谱线

| 元素 | Ca | Mg | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 317.933 | 285.213 | 327.393 | 238.204 |