- ICS 77.040.30

- H 15

中华人民共和国国家标准

- GB/T××××.1 —200×

高纯金化学分析方法

杂质元素的测定

乙醚萃取分离ICP-AES光谱法

- Methods for chemical analysis of high purity gold

- —Determination of impurity elements

- —Ethylether extraction separation-Inductively

- coupled plasma-atomic emission spectrometry

(征求意见稿)

200×-××-××发布                            200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- GB/T ××××.1—200×

前    言

GB/T ××××—200×《高纯金化学分析方法》分为三个部分：

GB/T ××××.1—200×：高纯金化学分析方法 杂质元素的测定 乙酸乙酯萃取分离--ICP-AES法；

GB/T ××××.2—200×：高纯金化学分析方法 杂质元素的测定 ICP-MS-标准加入校正-内标法；

GB/T ××××.3—200×：高纯金化学分析方法 杂质元素的测定 乙醚萃取分离--ICP-AES法；

本部分为GB/T ××××—200×的第3部分。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由中国黄金协会提出。

本部分由全国黄金标准化技术委员会归口。

本部分由河南中原黄金冶炼厂有限责任公司负责起草。

本部分由

本部分主要起草人：

本部分为首次发布。

- GB/T ××××.1—200×

高纯金化学分析方法

杂质元素的测定

乙醚萃取分离-ICP-AES光谱法

- 1  范围

GB/T××××的本部分规定了高纯金中银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、铬、镍、锰、铝、铂、铑、铱、锌、钛、镉、硅和砷量的测定方法。

本部分适用于高纯金中银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、铬、镍、锰、铝、铂、铑、铱、锌、钛、镉、硅和砷量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0.00002-0.00050 | Ni | 0.00002-0.00050 | Pt | 0.00002-0.00050 | Zn | 0.00002-0.00050 |
| Cu | 0.00002-0.00050 | Pd | 0.00002-0.00050 | Sn | 0.00005-0.00050 | Cd | 0.00002-0.00050 |
| Pb | 0.00005-0.00050 | Al | 0.00005-0.00050 | Ti | 0.00002-0.00050 | Ir | 0.00005-0.00050 |
| Fe | 0.00002-0.00050 | Mn | 0.00002-0.00050 | Cr | 0.00002-0.00050 | Si | 0.00005-0.00050 |
| Sb | 0.00005-0.00050 | Mg | 0.00002-0.00050 | Rh | 0.00002-0.00050 | As | 0.00005-0.00050 |
| Bi | 0.00002-0.00050 |  |  |  |  |  |  |

- 方法提要

试料用混合酸分解，在1mol/L盐酸介质中，用乙醚萃取分离金，水相浓缩后制成盐酸介质待测溶液，使用电感耦合等离子体发射光谱仪测定银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、铬、镍、锰、铝、铂、铑、铱、锌、钛、镉、硅和砷的量。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度（电阻率≥18.25MΩ）的水。

3.1盐酸（ρ1.19g/mL), 优级纯。

3.2硝酸（ρ1.42g/mL), 优级纯。

3.3硫酸（ρ1.84g/mL), 优级纯。

3.4氢氟酸（ρ1.15g/mL), 优级纯。

3.5盐酸（1+1）。

3.6硝酸（1+1）。

3.7硝酸（1+2）

3.8盐酸（1+9）。

3.9盐酸（1+11）

3.10盐酸（1+29）

3.11混合酸：以1体积硝酸（3.2）、3体积盐酸（3.1）和1体积水混合均匀。

3.12乙醚：优级纯， 用盐酸溶液（3.9）洗涤2～3次后备用。

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

3.13 标准贮存溶液

3.13.1 银标准贮存溶液：称取0.1000g金属银（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸溶液（3.6），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，加入25mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg银。

3.13.2 铝标准贮存溶液：称取0.1000g金属铝（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL盐酸溶液(3.5)，低温加热溶解，冷却至室温，用盐酸溶液（3.8）移入100mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

3.13.3 砷标准贮存溶液：称取0.1320g三氧化二砷（基准试剂，于100℃～105℃烘1h），置于100mL烧杯中，加入5mL氢氧化钠溶液（200g/L），低温加热至完全溶解，加入50mL水、1滴酚酞乙醇溶液（1g/L），用硫酸溶液（1+4）中和至红色刚消失再过量2mL，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg砷。

3.13.4 铋标准贮存溶液：称取0.1000g金属铋（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL硝酸溶液（3.6），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

3.13.5 镉标准贮存溶液：称取0.1000g金属镉（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL硝酸溶液（3.6），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

3.13.6 铬标准贮存溶液：称取0.2829重铬酸钾（基准试剂，于100℃～105℃烘1h），置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸溶液（3.5），低温加热至完全溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铬。

3.13.7 铜标准贮存溶液：称取0.1000g金属铜（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL硝酸溶液（3.6），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.13.8 铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL混合酸(3.11)，低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

3.13.9 铅标准贮存溶液：称取0.10000g金属铅（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.7），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.13.10 镁标准贮存溶液：称取0.1658g预先经780℃灼烧1h的氧化镁（氧化镁的质量分数≥99.99％），置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸溶液（3.5），低温加热溶解，冷却至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

3.13.11 锰标准贮存溶液：称取0.1000g金属锰（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL硝酸溶液（3.6），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锰。

3.13.12 镍标准贮存溶液：称取0.1000g金属镍（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL硝酸溶液（3.6），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

3.13.13 锌标准贮存溶液：称取0.1000g金属锌（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入10ml水再缓慢加入20mL盐酸溶液（3.5），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.13.14 钯标准贮存溶液：称取0.1000g金属钯（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL混合酸（3.11），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钯。

3.13.15 铂标准贮存溶液：称取0.1000g金属铂（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL混合酸（3.11），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铂。

3.13.16 铑标准贮存溶液：称取0.3856g氯铑酸铵（光谱纯）于100mL烧杯中，加入20mL盐酸溶液（3.8），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.8)稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铑。

3.13.17 锑标准贮存溶液：称取0.1000g金属锑（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL混合酸（3.11），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锑。

3.13.18 铱标准贮存溶液：称取0.2294g氯铱酸铵（光谱纯）于100mL烧杯中，加入20mL盐酸溶液（3.8），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.8)稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铱。

3.13.19 锡标准贮存溶液：称取0.1000g金属锡（质量分数≥99.99％）于100mL烧杯中，加入20mL盐酸溶液（3.5），低温加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锡。

3.13.20 钛标准贮存溶液：称取0.1000g金属钛（质量分数≥99.99％）于铂皿中，加入1mL氢氟酸(3.4)、5mL硫酸(3.3)，加热溶解并蒸发至冒三氧化硫白烟使氟除尽，冷却，加入20mL水和2mL硫酸（3.3），加热溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钛。

3.13.21 硅标准贮存溶液：称取0.2139g二氧化硅（质量分数≥99.99％）于预先加入3g无水碳酸钠的铂坩埚中，覆盖1-2g无水碳酸钠，先于低温处加热，再于950℃熔融至透明，并继续熔融3分钟取出冷却，用水浸出聚四氟乙烯烧杯中，移入100mL聚丙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg硅。

3.14 标准溶液

3.14.1 标准溶液A：分别移取1.000mL标准贮存溶液（3.13.1～3.13.13）于100mL容量瓶中，加入20mL混合酸（3.11），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg 银、铝、砷、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅和锌。

3.14.2标准溶液B: 分别移取1.000mL标准贮存溶液（3.13.14～3.13.19）于100mL容量瓶中，加入20mL混合酸（3.11），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铱、钯、铂、铑、锡和锑。

3.14.3标准溶液C：移取1.000mL标准贮存溶液（3.13.20）于100mL容量瓶中，加入10mL混合酸（3.11），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg钛。

3.14.4标准溶液D：移取1.000mL标准贮存溶液（3.13.21）于100mL聚丙烯容量瓶中，加入10mL混合酸（3.11），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg硅。

- 仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪。

银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、铬、镍、锰、铝、铂、铑、铱、锌、钛、镉、硅和砷的分析谱线参见附录A。

- 试样

将试样制成细碎薄片，放入聚四氟乙烯烧杯中，加入20mL盐酸溶液（3.5），加热煮沸5分钟，倾去盐酸溶液，用水反复洗涤金片3次，烘干备用。

6  分析步骤

- 6.1  试料

称取高纯金试样（5）5g，精确至0.000 1g。

独立进行两次测定，取其平均值。

- 6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入30mL混合酸溶液（3.11），盖上表皿，低温加热使试料完全溶解，继续蒸发至试液颜色呈棕褐色（冷却后不应析出单体金）取下，打开表皿挥发氮的氧化物，加入5mL盐酸（3.5）加热至试液颜色成棕褐色冷却至室温。

6.3.2用盐酸溶液（3.9）洗涤表皿并将试液转移至125mL分液漏斗中，定容至20mL，加入50mL乙醚（3.12），振荡20s，静置分层。水相移入另一分液漏斗中。

6.3.3有机相用5mL盐酸（3.9）洗涤，合并两次水相， 加入20mL乙醚（3.12）重复操作一次，将水相放入原烧杯中，此有机相再用5mL盐酸（3.9）洗涤一次，水相并入原烧杯中。

6.3.4以5mL盐酸（3.10）顺序洗涤两个有机相，水相并入原烧杯中。（有机相保留回收金）。

6.3.5加入2mL混合酸（3.11），低温将烧杯中的水相浓缩至5mL，取下冷却至室温，用盐酸（3.9 ）移入25mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀待测。

6.3.6在电感耦合等离子体发射光谱仪上，测量被测元素的谱线强度，扣除空白值，自工作曲线上查出被测元素的质量浓度。

- 6.4  工作曲线的绘制

6.4.1移取0.00mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL含有银、铝、砷、铋、镉、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅和锌的混合标准溶液（3.14.1），置于一组50mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.9）定容至刻度,混匀。

6.4.2移取0.00mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL含有铱、钯、铂、铑、锡、锑的混合标准溶液（3.14.2），置于一组50mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.9）定容至刻度,混匀。

6.4.3移取0.00mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL含有钛的标准溶液（3.14.3），置于一组50mL容量瓶中，用盐酸溶液（3.9）定容至刻度,混匀。

6.4.4移取0.00mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL含有硅的标准溶液（3.14.4），置于一组50mL聚丙烯容量瓶中，用盐酸溶液（3.9）定容至刻度,混匀。

6.4.5在与试料溶液测定相同条件下，测量标准溶液中各元素的谱线强度。以各被测元素的质量浓度为横坐标，谱线强度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算被测元素的量，即质量分数wX，数值以%表示：

wX=(ρX⋅VX−ρ0⋅V0)×10−6m×100    ………………………… （1）

式中：ρX — 试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

VX  — 试液的体积，单位为毫升（mL）；

ρ0 — 空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0  — 空白溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m — 试料质量，单位为克（g）；

分析结果保留至小数点后第六位。

8   精密度

- 8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过5%为前提，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 银的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |
| 铝的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 砷的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铋的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 镉的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铬的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铜的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铁的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铱的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 镁的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 锰的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 镍的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铅的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 钯的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铂的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 铑的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 锑的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 锌的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 锡的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 钛的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |
| 硅的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| r/% |  |  |  |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限(R)，以不大于再现性限(R)的情况不超过5%为前提，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 银的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |
| 铝的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 砷的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铋的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 镉的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铬的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铜的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铁的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铱的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 镁的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 锰的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 镍的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铅的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 钯的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铂的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 铑的质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 锑的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 锌质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 锡的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 钛质量分数/% | 0.00002 | 0.00010 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |
| 硅的质量分数/% | 0.00005 | 0.00020 | 0.00050 |
| R /% |  |  |  |

- 质量控制和保证

应用国家级或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品代替），每周或两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核，并采取相应的预防措施。

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作参数

使用美国PerkinElmer公司的4300DV型电感耦合等离子体原子发射光谱仪1）(轴向观测)，其测定银、铝、砷、铋、镉、铬、铜、铁、铱、镁、锰、镍、铅、钯、铂、铑、锑、硅、锡、钛和锌的谱线如表A.1。

表A.1

| 元素 | 分析谱线/nm | 元素 | 分析谱线/nm | 元素 | 分析谱线/nm | 元素 | 分析谱线/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 328.068 | Ni | 231.604 | Pt | 265.945 | Zn | 206.2 |
| Cu | 213.597 | Pd | 340.458 | Sn | 235.485 | Cd | 228.802 |
| Pb | 283.306 | Al | 396.153 | Ti | 334.94 | Ir | 224.268 |
| Fe | 234.349 | Mn | 257.61 | Cr | 267.716 | Si | 251.611 |
| Sb | 206.836 | Mg | 285.213 | Rh | 343.489 | As | 193.696 |
| Bi | 223.061 |  |  |  |  |  |  |

注：上述各元素的分析谱线针对美国PerkinElmer公司的4300DV型电感耦合等离子体原子发射光谱仪，供使用单位选择分析谱线时参考。

- 给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其他等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。